护士鞋、头花技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 护士鞋参数 | |
| 鞋面 | 优质头层软牛皮，柔软、透气、结实、不松面、易清洁，白色，牛皮厚度为1.6毫米至1.7毫米。鞋内需有透气孔。 |
| 鞋里 | 内里为头层牛皮，经过抗菌防臭处理，柔软、干爽、舒适透气不黏脚、不捂脚且吸汗。后跟有防磨脚设计防臭，防霉，防菌。 |
| 鞋底 | 爆米花（TPU）鞋底，具有回弹效果和缓冲性能。高度4.0士0.5cm较为合适，前后脚掌复合0.2cm防滑贴片鞋底与鞋面手工缝线二次加固，杜绝开胶。 |
| 鞋垫 | 采用弹力海绵乳胶按摩鞋垫，厚度约为6mm，表面采用头层猪皮材质，具有吸汗不臭脚、干爽透气等优点。 |
| 胶水 | 要用环保胶水，减少有害气体。 |
| 护士头花参数 | |
| 网兜 | 加大加密，结实加密粗网兜 |
| 夹子 | 采用进口钢夹，防滑皮套，长度10cm左右 |
| 面料 | 高密度高档缎带，颜色饱满不易变形 |